ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПластПолиэфир»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПластПолиэфир»

ППЭФ

СПЭФ-SMC – смола полиэфирная изофталевая ненасыщенная, низковязкая, средней реакционной способности, с низкой усадкой (3%-5%), с низкой температурой экзотермической реакции, нетиксотропная, непредускоренная.

Внешний вид: Прозрачная жидкость жёлтого, зелёного или коричневого оттенка без посторонних включений. Допускаются муть или опалесценция.

Способ применения:  SMC, инфузия, RTM и пропитка.

Основное применение: для производства армированных и наполненных композиционных материалов из препрегов (полуфабрикатов композитных материалов) и методом инфузии.

Рекомендации по переработке: Оптимальная температура переработки (18 - 25) °С. Смола СПЭФ-SMC может быть использована для изготовления препрегов (SMC) по любым известным технологиям в соответствии с руководствами по эксплуатации технологического оборудования с учётом рецептурных требований (пропиткой протягиванием армирующего наполнителя через ванну со смолой; рулонной пропиткой; пропиткой контактным роликом; вакуумной пропиткой; пропиткой методом напыления и центробежной пропиткой).

При переработке методами инфузии, RTM  и пропитки в необходимое количество смолы добавить 1% - 2%  кобальтового ускорителя СПЭФ-2 или его аналога, перемешать,  затем добавить 1% - 2% пероксида метилэтилкетона, или его аналога, тщательно перемешать массу в течение 3 минут. Полученную смесь использовать по назначению. Время отверждения при температуре (18 - 25) °С от 5 до 20 минут. При необходимости изменения времени отверждения можно менять количество вводимого отвердителя: пмэк 1,0 - 3,0 % (рекомендуемые пределы). Приготовленную, но неиспользованную смесь смолы с инициаторами в тару со смолой не возвращать.

Свойства смолы СПЭФ-SMC:                                  Свойства отвержденной смолы СПЭФ-SMC:

Вязкость условная по вискозиметру 	                          Разрушающее напряжение при сжатии (МПа)  н/м           110

ВЗ-246 (диаметр сопла 6,0 мм), с                  5 - 7       Ударная вязкость (кДж/м2                                                                                        8

Динамическая вязкость по вискозиметру                   Теплостойкость по Мартенсу (°С)   н/.м                               80

Брукфильд DV2T при 23С, шпиндель 2,                   Изгибающее напряжение при разрушении, МПа н/м        100

скорость 50, сП (мПа×с)                               30- 60      Модуль упругости при изгибе (МПп)	                           3500

Время желатинизации при 23С, мин.

с 1,5% кобальтового ускорителя и

с 1,5% пероксида метилэтилкетона            20 - 30

Плотность, г/ см3                                            0,9 - 1,1

Обозначение: ТУ 2257-021-86641487-2020

Гарантии изготовителя: Смолу СПЭФ-SMC хранить в плотно закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре не выше 23 °С с обязательным предохранением от влияния внешней среды - действия солнечных лучей, влаги, а также тепла отопительных приборов. Гарантийный срок хранения смолы - 3 месяца со дня изготовления.

Меры предосторожности: Работа должна проводиться в хорошо проветриваемых помещениях, снабженных вентиляцией и средствами пожаротушения. Работающие со ><смолой СПЭФ-SMC  должны быть обеспечены спецодеждой, резиновыми перчатками, защитными очками.